聚合氯化铝

【乐邦聚合氯化铝PAC产品介绍】
    乐邦聚合氯化铝生产厂家总结多年生产经验，生产出来的新型号聚合氯化铝有较强的架桥吸咐性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝简称PAC。通常也称作聚铝或混凝剂等，它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[AL2(OH)NCL6-NLm]其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。乐邦聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子。
【乐邦聚合氯化铝技术指标】

| 指 标 名 称 | 液 体 | 固 体 |
| --- | --- | --- |
|  | 优 级 | 一 级 | 二 级 | 优 级 | 一 级 | 二 级 |
| 外 观 | 无 色 | 淡 黄 色 | 淡 黄 色 |
| 相对密度(20℃) | 1.15 | - |
| 氧化铝(AL2O3)≥% | 10.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 |
| 盐基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 |
| 水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 硫酸根(SO2-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 |
| 氨态氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - |
| 砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - |
| 锰(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
| 六价铬(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - |
| 汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - |
| 铅(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - |
| 镉(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - |
| 注：氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% AL2O3 计。 |

乐邦聚合氯化铝     聚合氯化铝英文包装     聚合氯化铝中文包装

【乐邦聚合氯化铝主要特点】  
    该产品与其它混凝剂相比，具有以下优点：
    1、应用范围广，适应水性广泛。净水效果明显，降浊率高达96%，脱色率60%，去COD率50%，能够有效去除水中色质SS，COD，BOD及钾、铅、汞等重金属离子，油类及腐质等。
    2、絮凝沉淀速度快，过量投加不会造成水体浑浊，水温低时，仍可保持稳定的混凝效果。
    3、其碱化度比其他铝盐、铁盐高，对设备的腐蚀性较小。
    4、适宜的PH值范围较宽（5-9）。    
【乐邦聚合氯化铝应用范围】 
    随着人们对水质要求的提高，我厂根据我国南北各地、高温高蚀、低温低蚀、兼含藻类及微量化学物质的原水水质监测档案材料，采取调整配方，改进工艺等方法，研制出了聚合氯化铝的系列产品：聚合氯化铝、碱式氯化铝、三氯化铁、硫酸铝、复合铁等。
【乐邦聚合氯化铝使用方法】  
    为达到最佳的絮凝效果和经济效益，用户可根据不同的原水浊度 ，不同季节和不同池形，通过实验确定最佳投药量。液体产品配成5－10%的水溶液，固体产品配成3－5%的水溶液(按商品重量计算)。原水浊度越高，溶液应配的越稀，增加投药量，絮凝效果好。
【乐邦聚合氯化铝的分类】
    a、液体聚合氯化铝未干燥的形态,有不用稀释,装卸使用方便,价格相对便宜的优点,缺点是运输需要罐车,单位运输成本增加(每吨固体相当于2-3吨液体)。
    b、固体聚合氯化铝干燥后的形态,有运输方便的优点,不需要罐车,缺点是使用时还需要稀释,增加工作强度。
【乐邦聚合氯化铝注意事项】
    a、不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合，并且不得与其他化学药品混存。
    b、原液和稀释液稍有腐蚀性，但低于其他各种无机混凝剂。
    c、产品有效储存期:液体半年，固体二年。固体产品潮后仍然可使用。
    d、本产品经合理投加，净化后水质符合生活饮用水卫生标准。
【乐邦聚合氯化铝产品包装】
    包装一般为：内有塑料膜，外为编织袋。本厂包装、pac英文、中性、或根据客户贴牌，正常包装贴牌等不收费。
    如果您对我们的聚合氯化铝（PAC）感兴趣，请拿起电话及时拨打400-770-3343，即可了解乐邦聚合氯化铝（PAC）产品最新报价。